|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Норма для марок | |
|  | |
| Адамант Супер | Адамант Экстра |
| 1. Внешний вид | таблетки или  гранулы | таблетки или  гранулы |
| 1. Потери при прокаливании, % масс., не более | 3 | 3 |
| 1. Химический состав, % масс. |  |  |
| Na2O, не более | 0,35 | 0,30 |
| Al2O3, не менее | 40 | 40 |
| RE2O3, не менее | 1,5 | 0,5 |
| 1. Диаметр гранул, мм, в пределах | 3,0 – 6,0 | 3,0 – 6,0 |
| 1. Массовая доля целевой фракции 3,0 – 6,0 мм, %, не менее | 95 | 95 |
| 1. Насыпная плотность, г/см3, не менее | 0,80 | 0,90 |
| 1. Удельная поверхность, м2/г, не менее | 140 | 100 |
| 1. Объем пор по водопоглощению, см3/г, не менее | 0,30 | 0,25 |
| 1. Прочность при ударно-истирающем воздействии, % масс., не менее | 70 | 70 |
| 1. Каталитическая активность (после паростабилизации при 750 °С 6 часов), % масс., не менее | 55 | 45 |

Cостав катализаторов Адамант