|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей  | Норма для марок |
|  |
| Адамант Супер | Адамант Экстра |
| 1. Внешний вид
 | таблетки или гранулы | таблетки или гранулы |
| 1. Потери при прокаливании, % масс., не более
 | 3 | 3 |
| 1. Химический состав, % масс.
 |  |  |
| Na2O, не более | 0,35 | 0,30 |
| Al2O3, не менее | 40 | 40 |
| RE2O3, не менее | 1,5 | 0,5 |
| 1. Диаметр гранул, мм, в пределах
 | 3,0 – 6,0 | 3,0 – 6,0 |
| 1. Массовая доля целевой фракции 3,0 – 6,0 мм, %, не менее
 | 95 | 95 |
| 1. Насыпная плотность, г/см3, не менее
 | 0,80 | 0,90 |
| 1. Удельная поверхность, м2/г, не менее
 | 140 | 100 |
| 1. Объем пор по водопоглощению, см3/г, не менее
 | 0,30 | 0,25 |
| 1. Прочность при ударно-истирающем воздействии, % масс., не менее
 | 70 | 70 |
| 1. Каталитическая активность (после паростабилизации при 750 °С 6 часов), % масс., не менее
 | 55 | 45 |

Cостав катализаторов Адамант